НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ЧУГУНА В КИТАЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СТАЛИ

СУ Тиан-сен

The Chinese Society for Metals

Реферат: В новом столетии количество чугуна, произведённого в Китае на основе технических инноваций как главного фундамента, может увеличиться более чем на 300 млн. тонн. Подготовка чёрной металлургии к производству высокоэффективной, благоприятной по затратам, высококачественной стали является важнейшей задачей настоящего времени. Обработка чугуна, как важное звено для выполнения этих  планов, находится в ускоренном развитии (в 2005 году было обработано примерно 100 млн. т). Применение магния и магнийсодержащих десульфураторов, а также продуктов на основе извести с целью удаления серы и фосфора с использованием методов вдувания и перемешивания, привело к высокой эффективности этих процессов с незначительными затратами.

Ключевые слова: Китай; чугун и сталь; инновации; десульфурация чугуна

Чтобы удовлетворять требования национальной экономики, в 21-м столетии постоянно повышается выпуск сырой стали. Её производство составляет более 300 млн. т при одновременном повышении технико-экономического индекса (табл. 1). В первом квартале 2006 г. валовой внутренний продукт может увеличиться на 10,1 %, а производство сырой стали составляет 92,1 млн. т с приростом 17,6 %. Опираясь на эти данные, производство сырой стали в в Китае течение 2006 года ожидается более чем 400 млн. т.

##### Таблица 1

###### Интенсивный рост китайской индустрии стали и технико-экономический индекс

| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производство (млн./год) | Чугун | 131.01 | 146.54 | 170.79 | 202.91 | 251.85 | 330.40 |
|  | Прирост | 5.68 | 15.53 | 24.25 | 32.12 | 48.94 | 78.55 |
|  | Сырая сталь | 128.49 | 151.63 | 182.25 | 222.34 | 282.80 | 352.39 |
|  | Прирост | 4.54 | 23.14 | 30.62 | 40.09 | 60.46 | 69.59 |
|  | Продукция МНЛЗ | 105.22 | 133.60 | 166.13 | 208.00 | 260.96 | 334.27 |
|  | Прирост | 9.31 | 28.38 | 35.25 | 41.87 | 52.96 | 73.31 |
|  | Стальная продукция | 131.46 | 157.02 | 192.50 | 241.08 | 297.23 | 371.17 |
|  | Прирост | 10.44 | 25.56 | 3548 | 4858 | 5615 | 7394 |
| Доля стали разлитой на МНЛЗ, % | 81.89 | 88.11 | 91.15 | 93.55 | 95.66 | 95.68 |
| Общий расход энергии (tce/t) ** | 0.92 | 0.876* | 0 .815* | 0.778 | 0.761 | 0.741 |
| Вдувание угля в доменную печь (кг/т) | 117 | 122* | 125.75* | 117.7* | 116* | 124 |
| Расход кокса в доменной печи (кг/т) | 437 | 422* | 416.96* | 430.07* | 427* | 412* |
| Пропускная способность дом. печей (t/(m3(d)) | 2.15 | 2.34* | 2.46* | 2.48* | 2.52* | 2.624* |
| Дневная выплавка конвертеров | 3500 | 3525 | 4268 | 4631* | 5218* | 5647* |

(1) *:данные фирм -членов; (2) данные из сообщений за 2005 год

**tce/t ….1ton standard coal = 7млн. ккал

Важно указать, что производство стали внутри Китая предусмотрено в одиннадцатом пятилетнем плане. Фактически количество импортируемой стали на 3,5 млн. т выше экспортируемого. По этой причине  забота об интенсивном росте китайской индустрии стали является актуальной.

Этот интенсивный рост основывается  на бурном подъёме китайской экономки, тем не менее, технические инновации являются важной опорой этого роста.  В данном сообщении остановимся на важнейших достижениях и прогрессе в области обработки чугуна, включая оптимизацию и улучшение китайской стальной продукции.

- ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ И КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В РАЗВИТИИ КИТАЙСКОЙ ИНДУСТРИИ СТАЛИ

В металлургии стали оптимизация процесса (подразумевая высокую эффективность, хорошее качество, малые расходы, низкую эмиссию и высокий уровень знаний) является определяющим направлением для инноваций и развития,   Это относится как к Китаю, так и к металлургии стали.

  - Важнейшая сфера технических инноваций в китайской металлургии стали

Большого прогресса в китайской металлургии стали достигли благодаря переходу на непрерывную разливку как важнейшую технологию, совершенствованию процесса вдувания угля в доменные печи, повышению стойкости конвертеров, внедрению непрерывных проволочных станов, а также технологии шлакового торкретирования и оптимизации всего технологического процесса.

    - Совершенствование прямой прокатки тонких полос как символ оптимизации

процесса

На сегодня построено одиннадцать установок прямой прокатки тонких полос и три находятся в стадии строительства, тем самым сегодняшный Китай  является ведущим по количеству продукции, производимой этим процессом.  За 2005 год этим способом было изготовлено 18,96 млн. т горячекатаной полосы. Десять из одиннадцати таких линий находятся на предприятиях с полным металлургическим циклом, включая   доменный и конвертерный переделы, на которых производится предварительная обработка чугуна.

    - Строительство новых установок или модернизация старых

Десульфурация и установки по удалению фосфора и кремния, а также установки восстановления в жидкой фазе доводятся до современного уровня.

1.1.3. Техническое совершенствование и повышение качества стальной продукции

Производство плоского проката (в особенности холоднокатаной жести и жести из высококачественных сталей) развивается очень быстро. Высокопрочная сталь с высоким качеством поверхности поставляется для автомобильной промышленности в количестве 65–80% от доли рынка. По результатам проведённых исследований была получена сталь с ультра-дисперсной структурой.  Уже поставляется более чем 5 млн. т горячекатаной жести, прутки и проволока. Развивается и применяется точное расчётное прогнозирование свойств. Соблюдением прецизионных требований к химическому составу и применением различных методов для достижения высокой степени чистоты и гомогенной кристаллизации налажено производство высокопрочных сталей, а также жаростойких, коррозионно-устойчивых и сталей с высокой ударной вязкостью. Невысокая себестоимость продукции и высокоэффективные меры для достижения незначительного загрязнения  стали являются важнейшей целью больших и средних её производителей в Китае. Большое внимание уделяется предварительной обработке передельного чугуна применительно к условиям.

    - Меры для экологической безопасности производства

Оптимизирована разработка и применение бедных железных руд с содержанием 20 % железа. Общий расход энергии 741 kgce/t стал на 20 % ниже, чем в 2000 году. Вводятся в строй установки сухого тушения кокса и турбины по созданию высокого давления для доменных печей. За 2005 год введены в строй уже 130 турбин для создания высокого давления и примерно 30 установок сухого тушения кокса. Находят применение горючие газы с низкой теплотворной способностью (колошниковый, конвертерный) для производства извести, воздухонагревателей, нагревательных печей и производства электроэнергии. Широкое применение получили технологии шлакового торкретирования и другие, направленные на увеличение стойкости конвертеров.

1.1.5.  Оборудование, поставляемое местными фирмами, соответствует уровню мировых стандартов

1.1.6. На металлургических заводах широко используется автоматизация.

58 фирм оснащены системой логистики. Процесс производства автоматизирован и имеет автоматическое управление. На некоторых фирмах более чем 10 000 позиций регулируются и контролируются в режиме реального времени. С целью создания «интеллигентного  предприятия» кое где используют вычислительные центры для финансового контроля, планирования затрат, производства, для купли-продажи, контроля за расходом энергии, защиты окружающей среды, контроля за производственной техникой безопасности,

1.1.7. Технические инновации китайской металлургии стали  удерживают за собой ведущую роль в мировой металлургии, включая в себя научную деятельность, технические публикации и техническое обучение. Можно сказать без преувеличения, что важной опорой для роста китайской металлургии стали является техническое развитие.

1.2.  Ключевые моменты технического развития китайской металлургии стали

Помимо выдающихся результатов технических инноваций китайской металлургии стали имеется ещё некоторое количество фирм и установок с высоким потреблением энергии, серьёзным  загрязнением окружающей среды, слабым качеством, которые следует закрыть. По сравнению с развитыми странами Китай по причине недостатка энергии и сырья, а также недостаточному осознанию проблем окружающей среды отстаёт по качеству, потреблению энергии, использованию отходов. В связи с этим для технических инноваций в китайской металлургии стали приоритетными являются следующие направления:

1.2.1. Дальнейшая оптимизация уплотнённой технологической линии, основанной на совмещении процесса непрерывной разливки и прокатки. Целью этой оптимизации является увеличение производительности и изготовление высококачественной продукции, в пользу этого процесса говорит невысокая себестоимость производства.

1.2.2. Дальнейшая оптимизация и ввод различных прогрессивных технологий для возможно лучшего использования сырья, экономии энергии, а также защиты окружающей среды с целью уменьшить на неё пагубное  воздействие производства.

1.2.3. Ввод усовершенствованных систем для экологически безопасного изготовления стали при низких затратах делает производство более ответственным.

1.2.4. Активность F&E по развитию новых направлений производства стали, по преобразованию энергии для гармоничных и доверительных отношений между металлургией стали и обществом.

1.2.5. Широкое применение обработки информации и современная техника (как нанотехнология, биоэнергетика, многомерная структура, а также эффект пространства и времени) для создания высокоэффективного и экологически безопасного производства стали.

2. ПРОГРЕСС ПРЕДВАРТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЧУГУНА В КИТАЕ

Общая тенденция стремления к более высокой эффективности, энергосбережению и высокому качества известна. Изготовление чистой стали является концепцией, состоящей из переработки руды и другого сырья, предварительной обработки чугуна, а также внепечной обработки сырой стали, включая промежуточный ковш и кристаллизатор. Предварительная подготовка чугуна как исходный базис производства чистой стали привлекает возрастающее внимание китайских металлургических заводов. В новом столетии предварительная обработка чугуна развивалась с некоторыми отличительными особенностями и многообещающим будущим.

2.1. Особенности предварительной подготовки чугуна в Китае

2.1.1. Мощный  подъём количества простой обработки

За последние годы было построено множество установок для предварительной обработки передельного чугуна. В 2005 году почти все предприятия черной металлургии, имеющие конвертерное производство оснащены  100 тонными и боле установками. Доля обработанного чугуна при этом достигла 70 %. Как видно из таблицы общее количество предварительно обработанного чугуна составляет около 90 млн.т

#### Таблица 2

###### Предварительная обработка чугуна в Китае

| Год | Производство чугуна, млн. т | Конвертерная сталь, % | Производство конвертерной стали, млн. т | Доля чугуна в шихте, % | Количество десульфурированного чугуна, млн. т | Доля десульфурированного чугуна, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 128.49 | 84.21 | 108.20 | 0.93 | 25.32 | 25.2 |
| 2001 | 151.63 | 284.03 | 127.41 | 0.93 | 31.00 | 26.1 |
| 2005 | 352.39 | 85.1 | 299.90 | 0.93 | ~90.00 | 32.3 |

Можно увидеть, что потребность в обработке чугуна составляет примерно 13 млн.т и составляет более чем 27 % общего количества. Доля фактически десульфурированного чугуна составляет 32,3 %, что значительно ниже чем прогнозируемые 50 %. Это объясняется бурным приростом доли конвертерной стали, которая составляет 24 %. Производство конвертерной стали достигло в 2005 году 229,99 млн. т, что примерно вдвое больше, чем было предсказано на седьмом симпозиуме по десульфурации чугуна и стали.

2.1.2. Одновременное существование и синхронное развитие нескольких методов

Главное направление предварительной обработки чугуна в Китае это его десульфурация. Доля обескремнивания и дефосфорации весьма незначительна. Важнейшим методом десульфурации является вдувание. В 2003 году были введены в строй четыре установки перемешивания. Однако их общая производительность составляет лишь 5 млн. т, а это лишь  5% от всего обрабатываемого количества. Десульфурация магнием или продуктами на его основе развивается очень быстро. В конце 2005 года пущено в эксплуатацию более 60 установок с общей производительностью 70 млн. т в год, соответственно 70 % от всего десульфурируемого чугуна.

В 2002 году когда состоялся  VII симпозиум по десульфураци в Австрии, тогда магнийсодержащими десульфураторами обрабатывали лишь 3 млн. т чугуна. Оборудование поставляли: DESMAG, китайско-украинское совместное предприятие,  ESM в США, CORUS в Нидерландах, Roseberg в США, ALMAMET в Германии и Исследовательский институт оборудования в Китае. Конечное содержание серы с помощью различных методов достигается в соответствии с заданным результатом менее чем 100 ppm, а иногда даже 20 ppm,. Из этого видно, что предварительная обработка чугуна является главной технологией для оптимизации производства стали (см. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. 	Производство сырой стали, количество десульфурированного чугуна и доля чугуна десульфурированного с 2001 по 2005 годы

Рис. 2. 	Расход десульфураторов при разных методах

2.1.3. Развитие в Китае метода перемешивания

В 1979 году сталеплавильный цех № 2 WISCO импортировал технологию перемешивания (KR) и оборудование New Nippon Steel. В 2002 году была построена вторая линия KR. До 2000 года этот метод применяли только на WISCO. На основе технических улучшений установки, проделанных WISCO и без проблемного применения, в 2003 году второй завод Jinan Steel также смонтировал установку перемешивания для  десульфурации чугуна. Позднее  это сделали Kunming Steel и другие заводы. Преимуществом перемешивания  КR является применение извести вместо карбида кальция без активного углерода, при этом с более высокой стойкостью головки смесителя и улучшением эффективности обработки. Этот метод заслуживает внимания, он показан в таблице 3, а также на рисунке 3.

Таблица 3

#### Важнейшие технические особенности, достигнутые к 2005 году. Сравнение расчетных и фактических данных

| Параметры | По расчётам | Достигнуто в 2005году |
| --- | --- | --- |
| Десульфуратор | CaC2 | CaO |
| Продолжительность десульфурации в мин. | 62 (один ковш) | 66±2,2 |
| Производительность, млн., т в год | 0.475-0.535 | 1.9017(0.934 первая KR установка) |
| Степень десульфурации, % |  | 82.70 |
| Содержание серы до обработки, % |  | 0.0276 |
| Содержание серы после обработки, % |  | 0.0022 |
| Средняя степень десульфурации, % |  | 91.77 |
| Расход десульфуратора, для получения 10 ppm (S(, кг/т |  | 0.24 |
| Процент глубокой десульфурации, % |  | 85.95 |
| Процент не большой десульфурации, % |  | 14.05 |
| Стойкость головки смесителя, час. | 90-110 | 469 |
| Средняя потеря температуры, °C | 30-50 | 28 |

Рис. 3	Стойкость головок смесителей в период от 1996 до 2005 года (час.)

2.1.4. Прогресс в других областях

В Китае проведено много исследовательских работ с хорошими результатами, например, на Baosteel по удалению кремния. Другим примером является Baosteel BOF Refining Process для производства стали с экстремально низким содержанием фосфора, а также испытание новой техники для скачивания шлака с высокой эффективностью скачивания. Далее исследовали конструкции отверстий сопел и головок смесителей, а также огнеупорные материалы и нанесение поверхностных покрытий.

2.2. Направление предварительной обработки чугуна в Китае

Опираясь на требования по чистоте стали и стремление к оптимальности процесса её изготовления, в течение ближайших 15лет должны перейти на стопроцентную дусульфурацию, полное удаление фосфора и кремния. Главные направления активных исследований следующие:

2.2.1. Применение магнийсодержащих десульфураторов вместо извести и карбида кальция с использованием метода вдувания. На  основе интенсивного изучения механизма десульфурации должны снижаться расход магния, а также общий расход  других десульфураторов, время обработки и температурные потери. Должно совершенствоваться и скачивание шлака. Все эти меры необходимы для того, чтобы предварительная обработка чугуна была эффективной с высокой степенью десульфурации при низких затратах.

2.2.2. Интенсивное изучение десульфурации методом перемешивания- KR с целью снижения затрат, снижения расходов десульфураторов, температурных потерь и потерь чугуна. Если удастся улучшить вышеперечисленные пункты, тогда этот процесс в Китае имеет дальнейший шанс.

2.2.3.  Использование конвертера как агрегата для десульфурации, обескремнивания и дефосфорации чугуна. Преимущества этого быстрого высокоэффективного и дешёвого процесса должны быть реализованы исчерпывающими коммерческим и техническим анализами и адаптированы к условиям новых, а также  устаревших предприятий. Актуален вопрос проверки использования для транспортировки жидкого чугуна больших открытых ковшей вместо торпедных. Кроме того, основательно изучаются вопросы практики скачивания шлака, предварительной обработки чугуна и перелива в конвертер, при этом достигнуты хорошие результаты по снижению времени обработки и температурных потерь.

2.3 Перспективы предварительной обработки чугуна в Китае

Следует ожидать, что китайская металлургия стали будет развиваться на основе стабильного долговременного роста национальной экономки. На потребность предварительной обработки чугуна оказывает влияние соотношение конвертерной и электростали. На основе литературных данных, имеется возможность произвести количественную оценку предварительно обрабатываемой стали, (таблица 4)

Таблица 4

Оценка количества десульфурированного чугуна в Китае

| Год | Общее производство чугуна, млн. т/год | Доля электростали, % | Количество десульфур. чугуна, млн т/год | Доля десульфурированного чугуна , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 430 | 18 | 195.54 | 60 |
| 2015 | 470 | 20 | 279.74 | 80 |
| 2020 | 420 | 25 | 292.95 | 100 |

Как уже упоминалось, для оптимального производства стали необходимо достичь количества десульфурированного чугуна, согласно приведённой  оценке. Однако предсказанное на 7-м симпозиуме количество сырой стали сильно отклоняется от фактического. Количество десульфурированного чугуна будет в следующие пять или десять лет наверняка более 200 млн. тонн. Китай - это огромный рынок с большими проектами. Месторождения магния и извести достаточно большие, чтобы сделать это возможным (в 2005 году производство магния составило 0,4679 млн. т, а его экспорт 0,3531 млн. т). Актуальнейшими проблемами являются оптимизация технологии и оборудования, снижение инвестиций, энергопотребления, а также улучшение металлургических результатов и эффективности.

ЛИТЕРАТУРА

[1]  Statistics of Chinese Steel Industry (2005), China Iron and Steel Association

[2]  YIN Rui-yu. Progress and Prospect of Thin Slab Casting and Rolling Process in China. Iron and Steel, 2006 Supplement(1), 41: 1-7.

[3]  SU Tian-sen. Technical Progress in Chinese Steel Industry in Recent Years. Refractory, Special for 40th Anniversary, 2006.4.

[4]  DENG Qi-lin, XIAO Zhong-min, YU Zhi-xiang, et al. Application and Progress of Different Hot Metal Desulphurization Technology at WISCO. 2006 Symposium on Steelmaking and Continuous Casting Technologies. 2006.4.