МОДЕЛЬ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ АЙЗЕНХЮТТЕНШТАДТ

## А. Пудек Arcelor Eisenhüttenstadt

- Структура десульфурации

Установка десульфурации, созданная фирмой Krupp Polysius, была в 2001 году капитально модернизирована фирмой SMS MEVAC. Установка состоит из двух отдельных стендов для обработки чугуна, оснащённых машинами для скачивания шлака и системами отвода выделяемых газов. В качестве десульфураторов применяют известь, карбид кальция и магний. Структура установки схематически изображена на рис. 1:

- бункер для магния ёмкостью 40 м3; 2 – бункер для извести ёмкостью 90м3; 3 – добавка флюидизатора извести; 4 – бункеры подачи магния; 5 – бункер подачи извести; 6 –обойма фурм; 7 – погружаемая фурма, пробоотборник и термопара погружения; 8 – трубопровод отсасывания отходящих газов; 9 – стенд управления; 10 – подвижная крышка; 11 – машина скачивания шлака; 12 – шлаковая чаша: 13 – тележка шлаковой чаши: 14 – ковш для чугуна; 15 – устройство для наклона ковша.

Рис. 1. Структура установки

Десульфураторы с помощью сухого азота перегоняются в соответствующие бункеры. Обожжённая порошковая известь изготовляется на собственных установках обжига и помола. Магний и карбид кальция поставляются в специальных цистернах грузовиками или железнодорожным транспортом. Для флюидизации порошковой извести в смеситель добавляют силиконовое масло в соотношении 1 л/1000кг. Заполнение инжектора происходит гравиметрически. Благодаря постоянному разрыхлению в инжекторе поддерживается хорошее поступление десульфураторов. Стабильное соотношение давлений являются предпосылкой равномерной подачи десульфураторов и тем самым протекания реакции, что одновременно влияет на увеличение стойкости фурм. На рисунке 2 схематически показана подача десульфуратора по одной линии со всеми параметрами от инжектора до расплава чугуна. Во время процесса вдувания давление подающего газа составляет 4,5 бар, а давление подачи 3,7 – 3,9 бар. Расход несущего газа составляет 27 нм3/час.

Рис. 2. Схема подачи десульфураторов

#### Таблица 1

### Технические данные

| Масса чугуна | Сера начальная | Сера конечная | Температура до обработки | Температура после обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 т | 0,035 % | 0,002 % | 1360 °C | 1340 °C |

Средний состав чугуна:  4,95% C,   0,35% Si,  0,27%  Mn,   0,076% P

Применяются следующие способы инжекции:

а) моно-инжекция известью и карбидом

в) ко-инжекция известь + Mg и карбид + Mg

с) ЕКО-инжекция (собственно ко-инжекция карбид + Mg только в начальной и

конечной фазах используется известь).

Физико-химические свойства десульфураторов приведены в таблице 2

## Таблица 2

|  | Известь | Карбид кальция | Магний |
| --- | --- | --- | --- |
| Химический состав | 98% CaO | 70% CaC2 15% CaO 5% C | 97% Mg 3% пассивирующее покрытие |
| Зерновой состав | <0,063 мм 72% <0,09 мм 95% <0,63 мм 99% <1 мм 100% | <0,063мм 80% <0,09 мм 90% | 0,2-0,5мм 40-50% 0,5-0,8мм 40-50% 0,8-1 мм 5% |
| флюидизатор: силиконовое масло (0,96 л / т CaO) шлакообразующие для сталей с низким содержанием серы (<0,05%) |

- Модель десульфурации

Для определения количества десульфураторов модель учитывает многие факторы. Исходным моментом является расчётная сера по анализу пробы во время перелива чугуна перед началом его обработки и её заданное конечное значение. Равным образом принимается во внимание и температура жидкого чугуна.

Основу составляет определение магниевого эквивалента. Эквивалент это количество десульфуратора, равное по эффективности по отношению к магнию. Для десульфураторов извести и карбида кальция наряду с магниевым эквивалентом принимается во внимание и фактор коррекции. Этот фактор охватывает температурную зависимость, химический состав и зависимость от количества шлака. В таблице 2 представлен расход магния в кг/т чугуна для соответствующих параметров:

Таблица 3

| Начальная [S] in ppm | Конечная сера в ppm |
| --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 1500 | 1,19 | 1,13 | 0,907 | 0,831 | 0,755 |
| 900 | 0,801 | 0,695 | 0,588 | 0,493 | 0,398 |
| 800 | 0,732 | 0,618 | 0,518 | 0,419 | 0,27 |
| 700 | 0,662 | 0,551 | 0,454 | 0,358 | 0,262 |
| 600 | 0,594 | 0,485 | 0,392 | 0,299 | 0,205 |
| 500 | 0,526 | 0,418 | 0,33 | 0,239 | 0,143 |
| 400 | 0,457 | 0,332 | 0,259 | 0,176 | 0,093 |
| 300 | 0,387 | 0,272 | 0,199 | 0,126 | 0 |
| 200 | 0,311 | 0,199 | 0,135 | 0 | 0 |
| 125 | 0,243 | 0,135 | 0,081 | 0 | 0 |
| 100 | 0,216 | 0,108 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0,181 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Одновременно с этим определяется норма затрат и показывается для всех 5-ти способов десульфурации. Разумеется эти удельные затраты зависят от цен на десульфураторы. Для ЕКО это означает малые удельные расходы при всех способах инжекции, в которых принимает участие известь. Причина тому является известь, произведённая на собственном предприятии.

а. Моно-инжекция (известь, карбид кальция)

Способы моно-инжекции имеют постоянную норму подачи материала равную 50 кг/мин. Однако они применяются в редких случаях (температурные потери в виду длительного времени  десульфурации одной известью и высокие затраты при применении одного карбида кальция). Моно-инжекция известью для процесса десульфурации является дешевой. Однако при последующем конвертерном процессе это преимущество сглаживается из-за повышенного удельного расхода чугуна или присадки  FeSi для подогрева.

б.   Ко-инжекция

Ко-инжекция известь-магний по затратам наиболее благоприятный способ десульфурации для условий завода ЕКО-Сталь, если необходимо удалить не более 350 ppm серы. Начинают продувку с фазы моно-инжекции  известью (60 кг) с удельным расходом 50 кг/мин. Далее 	следует ко-фаза, настроенная на подачу 40 кг/мин. извести и 10кг/мин. магния. В завершение снова моно-фаза с известью (70 кг) при удельном расходе 50 кг/мин.

Ко-инжекция с использованием карбида кальция отличается только его количеством в периоды моно-фаз. Вдувается 40 кг в первой моно-фазе и 30 кг во второй.

3.3. ЕКО-инжекция

В случаях когда необходимо удалить более чем 350 ppm серы применяется ЕКО-инжекция по причине её больших десульфурирующих возможностей за короткий промежуток времени. ЕКО-инжекция имеет 5 фаз. Моно-фаза 1 – вдувание 70 кг мзвести с удельным расходом 50 кг/мин. Она заканчивается моно-фазой карбида (12 кг) с удельным расходом 40 кг/мин. Третья фаза обработки это ко-инжекция карбидом кальция и магнием. Четвёртая фаза снова моно-инжекция карбидом –12 кг, 40 кг/мин. Последняя моно-фаза это 40 кг извести с расходом 50 кг/мин.

4.  Экономичность

Рисунок 3 показывает удельные расходы на реагенты при способах десульфурации CaO- Mg, CaC2-Mg и ECO-инжекции. Из рисунка чётко видно, что ко-инжекция CaO- Mg самая выгодная по причине низкой стоимости  извести (здесь учитывали только стоимость флюидизирующей жидкости). Также видно, что десульфурация  CaC2- Mg самая невыгодная. Если удаляется мало серы, то удельные расходы по сравнению с вариантом ЕКО значительно больше.

Вопреки существующей в литературе точке зрения, можно равным образом утверждать, что потери железа в шлак при десульфурации способом известь-магний не столь велики. По нашим исследованиям потери железа скачкообразно возрастают лишь  в том случае, если имеет место высокая степень десульфурации, и в связи с этим используют большое количество десульфураторов. Количество шлака изображено на рис. 4, а потери железа на рис. 5.

Рис. 3

Рис. 4

Рис.5

5.   Выводы

- Модель десульфурации на EKO Stahl работает с удовлетворительной точностью, отклонения < 6%.

- По причине сложившихся условий сохраняется стремление к использованию ко-инжекции известь-магний. Важнейшим критерием этого является стабильная работа установки благодаря наличию извести с хорошей текучестью, что отчётливо  выражено продолжительной стойкостью фурм (в среднем 750 мин., максимум 1350 мин.).

- В случае если возникают проблемы со временем или высокой серой, то применяют ЕКО-инжекцию.

- В этом году вводится присадка соды перед процессом десульфурации и внедрение вращающихся фурм, благодаря чему уменьшатся потери чугуна и снизится расход десульфураторов.