РАЗВИТИЕ И ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ЧУГУНА ВДУВАНИЕМ ДИСПЕРГИРОВАННОГО МАГНИЯ

|  | А.М. Башмаков, А.Ф. Шевченко, В.А. Александров, Б.В. Двоскин, А.С. Вергун, В.Г.Кисляков, Э.А. Троценко, А.Н. Бураков, Лю Дун Ие, Чжао Динь Юй, Чу Шиз Гон, Лин Гуо Кинг, Лю Лай Лун, Чен Фузай |
| --- | --- |

|  | (Институт черной металлургии НАН Украины, Институт титана, НПО ”Инфоком”, ОАО ”Черметмеханизация”, СК ДЕСМАГ, Уханьский меткомбинат (КНР), Пекинский меткомбинат (КНР), Сянтаньский меткомбинат (КНР), Циндаоский меткомбинат (КНР), Тайюаньский меткомбинат (КНР) |
| --- | --- |

Для повышения качества стали и  обеспечения требуемой конкурентоспособности металлопродукции к  окончанию прошлого столетия на многих металлургических предприятиях активно применялись установки  для внепечной ковшевой десульфурации чугуна и удаления шлаков. Технологии были различными, но практически все они базировались на вдувании реагентов через погружаемые фурмы, а основной составляющей реагентов были в большинстве порошковые известь или карбид кальция.

В последние годы возросла актуальность решения проблемы кардинального повышения качества выплавляемой стали (в т.ч. за счет производства низкосернистых и особочистых по сере марок) с одновременным уменьшением затрат на её получение. В этой связи в технологию десульфурации чугуна металлурги ввели магний [1,2,3], получение которого в различных видах было освоено на многих магнийпроизводящих и перерабатывающих заводах. Оценив различные виды магниевых реагентов и способы их ввода (а также учитывая имеющийся опыт вдувания порошковых реагентов),  на многих заводах, в  т.ч. Китая, был принят инжекционный способ  ввода магния в смеси с известью или карбидом кальция [1,2,3,4]. Такая модернизация технологи внепечной десульфурации чугуна позволила расширить возможности процесса десульфурации, в т.ч. с обеспечением глубокой десульфурации, при  одновременном уменьшении затрат на рафинирование, т.е. зарубежные металлурги пошли по пути, который в начале 70-х годов прошлого столетия прошли металлурги Украины [5,6,7].

Одновременно, изучив разработки и опыт металлургов различных стран, в т.ч. США, Германии, Японии, Канады, Австрии, Украины и др., в области внепечной десульфурации чугуна, ряд металлургических предприятий Китая начал применять [8] украинскую технологию десульфурации чугуна вдуванием гранулированного магния (без разубоживающих добавок). Созданный в свое время процесс [5], был в последствии доработан и усовершенствован [6,7,8]. Особенностью этих разработок явилось то, что они были направлены  на создание современных, автоматизированных, высокопроизводительных и экономичных комплексов десульфурации чугуна и скачивания шлака [8,9] с широкими возможностями обессеривания (вплоть до 0.001% серы). Для обеспечения экономичности при строительстве и эксплуатации компоновка, исполнение и создание установок десульфурации чугуна осуществлялась с учетом особенностей оборудования и организации производства у каждого заказчика. Это озволило, сохраняя принципиальную основу технологических и технических решений разработанного процесса, создать наиболее рациональное и экономичное решение с учетом особенностей существующего производства. Созданные на этой основе  аппаратурно-технологические комплексы характеризуются следующим:

- Автоматизированное   программное   управление   всеми операциями подготовки и вдувания магния в чугун.

- Применение   современной   аппаратуры   регулирования   и  контроля параметров процессов.

- Обеспечение наиболее высокой степени усвоения магния в широких
промышленных условиях (в сравнении с другими известными процессами).

- Высокая (95 % и выше) степень надежности оборудования комплекса
и стабильность процесса.

5.	Возможность применения технологии и оборудования в широких
пределах   исходных (вплоть до 0,2 %) и конечных (вплоть до 0,001-0,002 %)
содержаний серы в чугуне.

6.	Наиболее     высокий     уровень     экономичности     и   материало-, ресурсосбережения.

Комплекс  десульфурации  и  скачивания  шлака  включает следующие основные блоки (рис.1):

- оборудование   приема   и   раздачи   магния   (контейнера   1, модуль
загрузочный 2) в модули-дозаторы;

- модуль-дозатор магния (поз.3);

- устройство ввода фурм в расплав с погружаемыми фурмами (поз.4, 6);

- оборудование пробоотбора и замера температуры (поз.7);

-	стенд (постановочное место в виде камеры) для продувки чугуна и
скачивания шлака с системой аспирации и  последующей   очистки отходящего газа;

- ковш для расплава чугуна 8;

- чугуновозная тележка 9 с ковшом и с гидрокантователем ковша;
          - стенд с машиной скачивания шлака 10 и шлаковой чашей 11 на тележке 12;

- система трубопроводов с запорной и регулирующей арматурой;

- система автоматизации и управления.

Комплекс работает следующим образом. Магний поступает на установку в контейнерах 1 (типа "биг-бег") и загружается в модуль загрузочный 2 (рис. 1). Модуль загрузочный обеспечивает хранение текущего запаса магния (на одни сутки) и быструю (1-2 мин) загрузку магния в модули-дозаторы.

Модуль-дозатор обеспечивает строго запрограммированное вдувание  магния в жидкий чугун. Интенсивность вдувания магния регулируется в пределах 0-18 кг/мин, погрешность дозирования не превышает 0,5 %. Отклонение фактических параметров от заданных минимальное в сравнении с аналогичными процессами. Автоматический или пооперационный режим работы выбирает оператор. Количество модулей-дозаторов обычно соответствует количеству камер десульфурации.

Вдувание магния в чугун осуществляют через погружаемую фурму 6. Устройство ввода фурм в расплав имеет, как правило, 2 фурмы для возможности поочередной продувки разных ковшей и повышения пропускной способности стенда десульфурации. В зависимости от конкретных условий обработки (массы чугуна, температуры, глубины расплава в ковше, исходного и конечного содержания серы и других условий у заказчика) применяются либо фурма с испарительной камерой на выходе, либо цилиндрическая фурма.

Обработка чугуна осуществляется в камере; для этого ковш 8 на чугуновозной тележке 9 подается в камеру. После десульфурации гидросистема чугуновозной тележки 9 скантовывает ковш и осуществляется скачивание шлака машиной 10. Имеющееся вспомогательное оборудование (поз.5, 13 и др.) обеспечивает требуемые условия работы и эксплуатации комплекса внепечной обработки чугуна.

Система автоматизации, промышленное телевидение и пульт управления реализуют автоматизированное программное управление всеми операциями в тесной связи с системой АСУ ТП всего сталеплавильного завода и других подразделений металлургического комбината.

Представленная выше схема реализована на комплексах десульфурации чугуна и скачивания шлака различных металлургических комбинатов при обработке чугуна в ковшах с массой расплава от 40 до 280 т. На рис. 2 представлен в разрезе один из вариантов расположения комплекса десульфурации на участке подачи чугуна в конвертера. Как видим, достаточно компактное выполнение комплекса позволяет удобно вписать его в действующем конвертерном производстве. При продолжительности общего цикла всех операций не более 30 мин и массе чугуна в ковше, например, 110 т пропускная способность одного стенда обработки составляет свыше 
1,7 млн. т/год обессеренного чугуна, а комплекса десульфурации из двух стендов - более 3,4 млн.т/год. Производительность комплекса десульфурации и скачивания шлака определяется производственными условиями в каждом конкретном случае и зависит от ряда факторов, в т.ч. массы чугуна в ковше, содержания серы, организации наполнения и подачи ковшей, системы их взвешивания, отбора проб чугуна и их анализа, замера температуры и ряда других операций и условий в цехе.

Технологические показатели построенных комплексов по данной технологии свидетельствуют об её успешной реализации в широком диапазоне производственных условий. Масса чугуна в ковшах менялась
от 34 до 281 т, при этом очень существенно меняется и глубина расплава (от 1,3
до 3,2 м). Температура чугуна (исходная) колеблется от 1178 до 14020С.
Степень наполнения чугуном ковшей под обработку магнием меняется весьма
существенно, поэтому высота свободного пространства в ковше в ряде случаев
уменьшается вплоть до 0,2-0,3 м.

При исходном содержании серы в чугуне от 0,017 до 0,160 % программой АСУ ТП задают снижение содержания серы в чугуне вплоть до 0,002 и < 0,005 %. При этом, достигая среднего содержания серы в чугуне после десульфурации 0,003-0,014%,  продолжительность вдувания не превышает 10 мин. Созданные комплексы и технология обеспечивают весьма эффективную десульфурацию чугуна - степень десульфурации составляет практически 60–90 %. Процесс обеспечивает небольшой расход магния на серу (показатель (), который при глубине погружения фурмы в расплав более 2,1 м, как правило, не превышает 1,1-1,2 кг/кг (при снижении серы в чугуне до 0,010 %).

Получаемые на комбинатах показатели десульфурации следует отнести к достаточно высоким и стабильным, несмотря на то, что многие производственные условия были неблагоприятными для обработки. К таким неблагоприятным факторам следует отнести большое количество исходного шлака в ковшах, существенное колебание глубины расплава и высоты свободного пространства в ковше, значительные колебания температуры чугуна и ряд других. Полученные результаты свидетельствуют о надежной эффективности и устойчивости технологии десульфурации гранулированным магнием.

Высокая степень усвоения магния подтверждается фактическими результатами эксплуатации установки. На диаграмме рис. 3 приведено изменение степени усвоения магния на удаленную серу в зависимости от серы начальной ([S]исх.) на примере снижения содержания серы в чугуне до 0,005 % по различным технологиям.

Как следует из диаграммы, наиболее высокое усвоение магния характерно для украинского процесса вдувания гранулированного магния на различных заводах и при различных условиях - кривые 1, 7, 8, 9, А,   для   которых фактические     значения   степени усвоения магния на серу практически превышают 60 %. Самое высокое усвоение магния обеспечивается в 300-тонных ковшах комбината "Азовсталь" (Украина), где вдувание магния аргоном сочетается с большой (более 3,2 м) глубиной погружения фурмы в чугун.

Продувка чугуна порошковыми магнийсодержащими смесями в различных ковшах на разных предприятиях (кривые 5,2,3,4) сопровождается более низким усвоением магния - в 1,4 - 1,7 раз ниже, чем при вдувании "чистого" гранулированного

Высокое усвоение гранулированного магния без разубоживающих
добавок при обработке чугуна обеспечивает при всех прочих равных условиях
наименьший удельный расход как реагента, так и собственно магния.
Из диаграммы рис.4 видим, что при обычном промышленном производстве (на
примере Уханьского меткомбината) основные величины расхода магния на
серу (показатель ((), как правило, ниже 1,5 кг/кг и уменьшаются до 1,10-
1,25 кг/кг при увеличении исходного содержания серы в чугуне более 0,035 %.
Следует обратить внимание, что это характерно и для условий глубокой
десульфурации чугуна, при снижении серы в чугуне до 0,002 %. Столь
эффективная десульфурация чугуна обусловлена обеспечением
благоприятных технологических условий для массообменных процессов
между вдуваемым магнием и чугуном.

К окончанию 2005 г. представленные выше аппаратурно-технологические комплексы десульфурации чугуна реализованы на 28 новых установках семнадцати сталеплавильных заводов металлургических комбинатов Китая с суммарной мощностью почти 30 млн.т/год обессеренного чугуна. Промышленные испытания этих комплексов показали, что по сравнению с другими технологиями вдувание гранулированного магния отличается наименьшими капитальными затратами, а их эксплуатация сопровождается наименьшим расходом реагента, минимальным шлакообразованием, малыми потерями чугуна и температуры металла, невысокими затратами на обслуживание и в итоге наименьшими (на 1-2,5 долл./т) суммарными затратами на обработку чугуна.

В 2006 г. проектируются и сооружаются еще 12 установок десульфурации чугуна на 7 металлургических комбинатах Китая.

Опыт промышленного освоения и применения украинской технологии и оборудования   для   десульфурации   чугуна   гранулированным     магнием   на предприятиях  Китая    показал,    что    разработанный    автоматизированный аппаратурно-технологический    комплекс    является    весьма    рациональным и экономичным техническим    решением,    имеет    надежную    и    хорошую    перспективу промышленного применения.

Сопоставление затрат при десульфурации чугуна вдуванием магния без пассивирующих добавок в сравнении с другими технологиями показывает преимущества первого процесса. В таблице 1 приведено сравнение показателей десульфурации чугуна по технологии ESM (вдувание смеси извести с магнием) на комбинате «Северсталь» (Россия) и вдувание гранулированного магния  в аналогичных условиях на меткомбинатах Китая. Видим, что вдувание магния без добавок сопровождается меньшим расходом магния и реагентов, меньшим дополнительным шлакообразованием, меньшим снижением температуры и меньшими потерями чугуна со шлаком. За счет этого экономия затрат составила более 1,168 долл./т чугуна.

Успешное освоение украинской технологии на практике промышленного производства явилось причиной активного распространения этой технологии на других комбинатах Китая при десульфурации передельного чугуна в ковшах различной ёмкости (от 35 до 300 т).

Таблица 1

| Nп/п | Показатель, параметр | ОАО “Северсталь” Россия, Череповец). Технология ESM-вдувание смеси CaO+Mg | Пекинский металлургический комбинат (Китай). Технология “DESMAG-Украина”, вдувание гранулированного магния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масса чугуна в ковше, т | 300-320 | 200-280 |
| 2 | Содержание серы в чугуне перед обработкой, % после десульфурации, % | 0,020 0,002 | 0,020 0,002 |
| 3 | Длительность вдувания магния, мин. | 6,5 | 6,7 |
| 4 | Расход магния (Mg), кг/т | 0,49 | 0,28 |
| 5 | Расход извести, кг/т | 1,55 | 0 |
| 6 | Снижение температуры чугуна, 0С | 6,72 | 5 |
| 7 | Дополнительные потери чугуна с образующимся шлаком, кг/т чугуна | 1,84 | 0,25 |
| 8 | Расход реагентов, кг/кг удаленной серы магния извести | 2,72 8,61 | 1,55 0 |
| 9 | Степень усвоения магния на удаленную серу, % | 27,6 | 48,2 |
| 10 | Количество скачиваемого шлака, % | 70-95 | 85-95 |

Таблица 2

Сопоставление основных затрат при десульфурации чугуна в большегрузных заливочных ковшах вдуванием магния без добавок (украинская технология) и вдуванием смеси магния с известью (процесс ESM  на комбинате «Северсталь») при начальном содержании серы 0,020% и конечном  содержании – 0,002%

| № | Показатель, параметр | Вдувание гранулированного магния на меткомбиратах Китая (200-280 т чугуна в ковше) по украинской технологии | Вдувание смеси извести с магнием по технологии ESM на комбинате «Северсталь» (Россия, Череповец) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход реагентов, кг/т чугуна: |  |  |
|  | – магния | 0,28 | 0,49 |
|  | – известь | - | 1,55 |
|  | – всего реагентов | 0,28 | 2,04 |
| 2 | Количество дополнительно образующегося в ковше шлака, кг/т чугуна | 0,56 | 4,08 |
| 3 | Потери чугуна с дополнительно образующимся шлаком, кг/т чугуна | 0,252 | 1,818 |
| 4 | Снижение температуры чугуна, при вдувании реагентов, °С | 6,72 | 5 |
| 5 | Затраты при десульфурации, долл.США/т чугуна: |  |  |
|  | а) на магний | 0,700 | 1,225 |
|  | б) на известь | - | 0,295 |
|  | в) на потери чугуна с дополнительным шлаком | 0,050 | 0,364 |
|  | г) на потери температуры чугуна | 0,100 | 0,134 |
|  | Суммарные затраты по пунктам "а", "б", "в", "г". | 0,850 | 2,018 |
| 6 | Прибыль (экономия затрат) от использования украинской технологии вдувания гранулированного магния по сравнению с вдуванием смеси извести с магнием, долл.США/т чугуна. | 1,168 | - |

В таблице не учтена экономия затрат от более низких других эксплуатационных расходов и более низких капитальных затрат при освоении технологии вдувания магния без добавок извести

Список литературы

- The VI. International Symposium for desulphurization of hot metal and steel. September 14–16. 2000.Magdeburg/Germany. – 82.

- The International desulphurization seminar Hilton Hotel, Pragus, Grech Republic. – October 21, 1999. – 173 p.

- The VII. International Symposium for desulphurization of hot metal and steel. September 26–27, 2002 in Anif/Austria. – 58 p.

- Su Tian Sen, An Tingting. Clean Production of China's Steel Industry and Development Prospects of Hot Metal Desulfurising in China. The VII International Symposium for Desulphurisation of Hot Metal and Steel. Austria (Anif). September 26–27. 2002.  P.41–46.

- Воронова Н.А. Десульфурация чугуна магнием. М. Металлургия. 1980. 239 с.

- Шевченко А.Ф. Разработка и развитие теории и технологии процессов внепечной десульфурации чугуна в ковшах вдуванием диспергированных реагентов: Диссерт.докт.техн.наук. –  Днепропетровск, 1997. –  426 с.

- Шевченко А.Ф., Большаков В.И., Двоскин Б.В. и др. Развитие внепечной обработки чугуна и создание современного оборудования для десульфурации  чугуна магнием. Ж. Новини науки Придніпров’я. Днепропетровск. 2002. –  № 6. –  С.48–56.

- Шевченко А.Ф., Двоскин Б.В., Александров В.А. и др. // Аппаратурно-технологический комплекс нового поколения десульфурации чугуна в заливочных ковшах вдуванием гранулированного магния. Сталь. 2003.-  № 8. –  С.21–25.

- Liu Dong Ye, Shevchenko A., Alexandrov V. Steel making. China. –  2000. – № 1.

- Шевченко А.Ф., Александров В.А., Лю Дун Ие. Современный  технологический процесс внепечной десульфурации чугуна / Оптимизация и развитие методов предварительной  обработки горячего металла. // Сб. тр. Международного симпозиума по обработке горячего металла. КНР. г. Дальян. 2003. – С.6–10.

- The VIII. International symposium for desulphurization of hot metal and steel.

September 20-24. 2004. Nizniy Tagil/83 p.

Рис.1 модуль-дозатор магния; 4 – устройство ввода фурм в расплав; 5 –  осадитель пыли; 6 –  фурма; 7 –  устройство отбора проб и замера температуры; 8 –  ковш с чугуном; 9 –   чугуновозная тележка с ковшом и гидрокантователем; 10 –  стенд скачивания  шлака; 11–  шлаковая чаша; 12 – тележка шлаковой чаши; 13 –  стенд резервных фурм.

Рис.2 Система десульфурации чугуна гранулированным магнием и скачивания шлака в 110–тонных заливочных ковшах конвертерного завода:

1 –  модуль-дозатор магния; 2 – устройство ввода фурм в расплав с двумя фурмами; 3 –  фурма для вдувания магния; 4 – стенд резервных фурм; 5 –  чугуновозная тележка с ковшом и кантователем; 6 –  машина скачивания шлака; 7– пульт управления; 8 –  тележка со шлаковой чашей.

| Рис.4 Изменение степени усвоения магния на серу при десульфурации чугуна в ковшах по различным технологиям на ряде металлургических комбинатов (конечное содержание серы в чугуне 0,005–0,007 %). |
| --- |
| 1 – 2,3,4 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – | Процесс на концерне ”Шоуган” (КНР); вдувание гранулированного магния азотом; Т – 13500С; масса чугуна 195 т. – Процессы вдувания смеси СаО+Mg азотом; Т – 1300–14000С; масса чугуна 160–270 т. Процесс ESM (США) на комбинате ”Baosteel” (КНР); вдувание смеси СаС2+Mg; Т – 13500С; масса чугуна 280 т. Процесс на комбинате ”Азовсталь”; вдувание гранулированного магния (без добавок) аргоном; Т – 13000С; масса чугуна 250- 300 т. Процесс на Уханьском меткомбинате (КНР); вдувание гранулированного магния азотом; Т–13000С; масса чугуна 100 т. Обработка гранулированным магнием на Сянтаньском меткомбинате (КНР); Тср – 13000С; масса чугуна 80 т. Обработка гранулированным магнием на Тангшаньском меткомбинате (КНР); Тср – 13200С; масса чугуна 154 т. |

Рис. 5. Изменение расхода магния (среднего) на серу (() при различном исходном содержании серы в чугуне ([S]исх) в заливочных ковшах на Уханьском меткомбинате. Цифры у кривых – конечное содержание серы в чугуне после десульфурации.

# Text boxes

1

8

9

KMg,%

2,3,4454

80

60

40

20

6

5

7

1

6

0,03

0,02

0,01

S

[S]исх,%

0,040

0,050

[S]нач,%

2,4

(,кг/кг

0,002%

0,010%

0,005%

2,0

1,6

1,2

0,8

0,030

0,010

0,020